2022年鄂尔多斯市防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

以同一类型同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批最少抽样基数不低于100m2且不少于10卷在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷将该卷材切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块,一块检验用,另一块为备用样。每块长度为2.5m(其中1m为单项复验样)。

2 检验依据

表1 弹性体改性沥青防水卷材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 |
| 2 | 低温柔性 | GB 18242-2008 |
| 3 | 不透水性 | GB 18242-2008 |
| 4 | 拉力 | GB 18242-2008 |
| 5 | 延伸率 | GB 18242-2008 |
| 6 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 |
| 7 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 |
| 8 | 热老化（低温柔度） | GB 18242-2008 |
| 9 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 |
| 10 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 |
| 11 | 渗油性 | GB 18242-2008 |
| 12 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 |
| 13 | 耐热性 | GB 18242-2008 |

表2 湿铺防水卷材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 |
| 2 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 |
| 3 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 |
| 4 | 拉伸性能 | GB/T 35467-2017 |
| 5 | 卷材与卷材剥离强度 | GB/T 35467-2017 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 |
| 7 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 |
| 8 | 热老化 | GB/T 35467-2017 |
| 9 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。