电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

非阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。

非阻燃额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非阻燃额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 2951.11-2008中8.1 |
| 2 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008中8.1 |
| 3 | 护套厚度 | GB/T 2951.11-2008中8.2 |
| 4 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008中8.2 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T3956 -2008中附录A GB/T 5023.2-2008中2.1 GB/T3048.4-2007 |
| 6 | 凯装金属带厚度 | GB/T 12706.1-2020中12.7、16.7 GB/T 12706.2-2020中13.4、13.5 GB/T 12706.2-2020中13.4、13.5 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2951.11-2008   电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法---厚度和外形尺寸测量---机械性能试验

GB/T 5013.3-2008    额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008    额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008    额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆

GB/T 5023.3-2008    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006    额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 12706.1-2020   额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2-2020   额定电压1kV(Um=1.2kV)35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 12706.3-2020   额定电压《1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 12972.2-2008   矿用橡套软电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆

GB/T 12972.3-2008   矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆

GB/T 12972.4-2008   矿用橡套软电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

GB/T 12972.5-2008   矿用橡套软电缆 第5部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆

GB/T 12972.6-2008   矿用橡套软电缆 第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆

GB/T 12972.7-2008   矿用橡套软电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆

GB/T 12972.8-2008   矿用橡套软电缆 第8部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆

GB/T 12972.9-2008   矿用橡套软电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆

MT 818.2-2009      煤矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆

MT 818.3-2009      煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆

MT 818.4-2009      煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆

MT 818.5-2009      煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/ 1.14kV及以下移动软电缆

MT 818.6-2009      煤矿用电缆 第6部分：额定电压 8.7/ 10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆

MT 818.7-2009      煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆

MT 818.8-2009      煤矿用电缆 第8部分：额定电压 0.3/ 0.5kV煤矿用电钻电缆

MT 818.9-2009      煤矿用电缆 第9部分：额定电压  0.3/ 0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

MT 818.10-2009     煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线

MT 818.11-2009    煤矿用电缆 第11部分：额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定MT 818.12-2009    煤矿用电缆 第12部分：额定电压 1.8/3 kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力

电缆

MT 818.13-2009    煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

JB/T 8734.2-2016   额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016   额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016   额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016   额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016   额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.2-2016   额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016    额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。