砖和砌块产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（块） | 检验样品数量（块） | 备用样品数量（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结多孔砖和多空砌块 | 46 | 23 | 23 |
| 2 | 烧结空心砖和空心砌块 | 70 | 35 | 35 |
| 3 | 烧结普通砖 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 42 | 21 | 21 |
| 5 | 蒸压粉煤灰砖 | 46 | 23 | 23 |

2  检验依据

检验依据见表2

表2检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 2542-2012 GB/T4111-2013 JC/T239-2014 |
| 2 | 冻融 抗冻性 | GB/T 2542-2012 GB/T4111-2013 |
| 3 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 吸水率 | GB/T2542-2012 GB/T4111-2013 |
| 6 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 GB/T4111-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3   判定规则

3.1依据标准

GB/T 5101-2017     烧结普通砖

GB/T13544-2011     烧结多孔砖和多空砌块

GB/T135452014     烧结空心砖和空心砌块

GB/T15229-2011   轻集料混凝土小型空心砌块

JC/T239-2014     粉煤灰砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。